Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91) 

Стальные электросварные прямошовные трубы (ГОСТ 10704-91) по длине изготовляют:

немерной длины:

- при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;

- при диаметре свыше 30 до 70 мм - не менее 3 м;

- при диаметре свыше 70 до 152 мм - не менее 4 м;

- при диаметре свыше 152 мм - не менее 5м.

По требованию потребителя трубы группы А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м;

мерной длины:

- при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 мм;

- при диаметре свыше70 до 219 мм - от 6 до 9 м;

- при диаметре свыше 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.

Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м; 

кратной длины - кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.

Примечания:
При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическая масса увеличивается на 1% за счет усиления шва.

По согласованию изготовителя с потребителем изготовляют трубы размерами: 41,5x1,5-3,0; 43x1,0:1,5-3,0; 43,5x1,5-3,0; 52x2,5; 69,6x1,8; 111,8x2,3; 146,1x5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4x1,9; 2,65:168x2,65; 177,3x1,9; 198x2,8; 203x2,65; 299x4,0; 530x7,5; 720x7,5; 820x8,5; 1020x9,5; 15,5; 1220x13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщиной стенки и диаметров в пределах таблицы (следует ниже). 

Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:

- I - с обрезкой концов и снятием заусенцев;

- II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).

Пример обозначения: Труба с наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длины, II класса точности подлине, из стали марки СтЗсп, изготовленная по группе В (ГОСТ 10705-80):

76x3x500011 (ГОСТ 10704-91).
Труба В-СтЗсп (ГОСТ 10705-80)

Параметры стальных электросварные труб (ГОСТ 10704-91) 

Наружный диаметр, мм:

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,0 | 0,222 | 4505,4 |
|  | 1,2 | 0,260 | 3839,9 |
| 12 | 1,0 | 0,271 | 3686,3 |
|  | 1,2 | 0,320 | 3128,8 |
|  | 1,4 | 0,366 | 2732,4 |
|  | (1,5) | 0,499 | 2002,4 |
|  | 1,6 | 0,410 | 2436,8 |
| 14 | 1,0 | 0,321 | 3119,2 |
|  | 1,2 | 0,379 | 2639,9 |
|  | 1,4 | 0,435 | 2298,7 |
|  | (1,5) | 0,573 | 1744,0 |
|  | 1,6 | 0,489 | 2043,8 |
| 16 | 1,0 | 0,370 | 2703,3 |
|  | 1,2 | 0,438 | 2283,2 |
|  | 1,4 | 0,504 | 1983,8 |
|  | (1,5) | 0,647 | 1544,7 |
|  | 1,6 | 0,568 | 1759,9 |
| 18 | 1,0 | 0,419 | 2385,2 |
|  | 1,2 | 0,497 | 2011,4 |
|  | 1,4 | 0,573 | 1744,8 |
|  | (1,5) | 0,721 | 1386,3 |
|  | 1,6 | 0,647 | 1545,3 |
|  | 1,8 | 0,719 | 1390,6 |
| 20 | 1,0 | 0,469 | 2134,2 |
|  | 1,2 | 0,556 | 1797,4 |
|  | 1,4 | 0,642 | 1557,2 |
|  | (1,5) | 0,795 | 1257,3 |
|  | 1,6 | 0,726 | 1377,3 |
|  | 1,8 | 0,808 | 1237,8 |
|  | 2,0 | 0,888 | 1126,4 |
| 22 | 1,0 | 0,518 | 1930,9 |
|  | 1,2 | 0,616 | 1624,6 |
|  | 1,4 | 0,711 | 1406,0 |
|  | (1,5) | 0,869 | 1150,3 |
|  | 1,6 | 0,805 | 1242,3 |
|  | 1,8 | 0,897 | 1115,2 |
|  | 2,0 | 0,986 | 1013,7 |
| 25 | 1,0 | 0,592 | 1689,5 |
|  | 1,2 | 0,704 | 1419,8 |
|  | 1,4 | 0,815 | 1227,3 |
|  | (1,5) | 0,980 | 1020,1 |
|  | 1,6 | 0,923 | 1083,0 |
|  | 1,8 | 1,030 | 971,0 |
|  | 2,0 | 1,134 | 881,5 |
|  | 2,2 | 1,237 | 808,4 |
|  | 2,5 | 1,387 | 720,9 |
| 28 | 1,0 | 0,666 | 1501,8 |
|  | 1,2 | 0,793 | 1260,9 |
|  | 1,4 | 0,918 | 1088,9 |
|  | (1,5) | 1,091 | 916,4 |
|  | 1,6 | 1,042 | 960,0 |
|  | 1,8 | 1,163 | 859,8 |
|  | 2,0 | 1,282 | 779,8 |
|  | 2,2 | 1,400 | 714,4 |
|  | 2,5 | 1,572 | 636,1 |
| 30 | 1,0 | 0,715 | 1398,2 |
|  | 1,2 | 0,852 | 1173,3 |
|  | 1,4 | 0,987 | 1012,7 |
|  | (1,5) | 1,165 | 858,2 |
|  | 1,6 | 1,121 | 892,4 |
|  | 1,8 | 1,252 | 798,8 |
|  | 2,0 | 1,381 | 724,1 |
|  | 2,2 | 1,508 | 663,0 |
|  | 2,5 | 1,695 | 589,8 |
| 32 | 1,0 | 0,765 | 1308,0 |
|  | 1,2 | 0,911 | 1097,1 |
|  | 1,4 | 1,056 | 946,5 |
|  | (1,5) | 1,239 | 806,9 |
|  | 1,6 | 1,200 | 833,7 |
|  | 1,8 | 1,341 | 745,9 |
|  | 2,0 | 1,480 | 675,8 |
|  | 2,2 | 1,617 | 618,5 |
|  | 2,5 | 1,819 | 549,8 |
|  | 2,8 | 2,016 | 496,0 |
|  | 3,0 | 2,146 | 466,1 |
| 35 | 1,2 | 1,000 | 999,7 |
|  | 1,4 | 1,160 | 862,0 |
|  | (1,5) | 1,350 | 740,6 |
|  | 1,6 | 1,318 | 758,8 |
|  | 1,8 | 1,474 | 678,5 |
|  | 2,0 | 1,628 | 614,4 |
|  | 2,2 | 1,780 | 561,9 |
|  | 2,5 | 2,004 | 499,1 |
|  | 2,8 | 2,223 | 449,7 |
|  | 3,0 | 2,368 | 422,4 |
| 36 | 1,2 | 1,030 | 971,0 |
|  | 1,4 | 1,195 | 837,1 |
|  | (1,5) | 1,387 | 720,9 |
|  | 1,6 | 1,357 | 736,7 |
|  | 1,8 | 1,518 | 658,7 |
|  | 2,0 | 1,677 | 596,3 |
|  | 2,2 | 1,834 | 545,3 |
|  | 2,5 | 2,065 | 484,2 |
|  | 2,8 | 2,293 | 436,2 |
|  | 3,0 | 2,441 | 409,6 |
| 38 | 1,2 | 1,089 | 918,2 |
|  | 1,4 | 1,264 | 791,4 |
|  | (1,5) | 1,461 | 684,4 |
|  | 1,6 | 1,436 | 696,2 |
|  | 1,8 | 1,607 | 622,3 |
|  | 2,0 | 1,776 | 563,2 |
|  | 2,2 | 1,942 | 514,8 |
|  | 2,5 | 2,189 | 456,9 |
|  | 2,8 | 2,431 | 411,4 |
|  | 3,0 | 2,589 | 386,2 |
| 40 | 1,2 | 1,148 | 870,9 |
|  | 1,4 | 1,333 | 750,4 |
|  | (1,5) | 1,535 | 651,4 |
|  | 1,6 | 1,515 | 660,0 |
|  | 1,8 | 1,696 | 589,7 |
|  | 2,0 | 1,874 | 533,5 |
|  | 2,2 | 2,051 | 487,6 |
|  | 2,5 | 2,312 | 432,5 |
|  | 2,8 | 2,569 | 389,3 |
|  | 3,0 | 2,737 | 365,3 |
| 42 | 1,2 | 1,207 | 828,2 |
|  | 1,4 | 1,402 | 713,4 |
|  | (1,5) | 1,609 | 621,4 |
|  | 1,6 | 1,594 | 627,3 |
|  | 1,8 | 1,785 | 560,4 |
|  | 2,0 | 1,973 | 506,9 |
|  | 2,2 | 2,159 | 463,1 |
|  | 2,5 | 2,435 | 410,6 |
|  | 2,8 | 2,707 | 369,4 |
|  | 3,0 | 2,885 | 346,6 |
| 45 | 1,2 | 1,296 | 771,5 |
|  | 1,4 | 1,505 | 664,3 |
|  | (1,5) | 1,720 | 581,3 |
|  | 1,6 | 1,712 | 583,9 |
|  | 1,8 | 1,918 | 521,5 |
|  | 2,0 | 2,121 | 471,5 |
|  | 2,2 | 2,322 | 430,6 |
|  | 2,5 | 2,620 | 381,6 |
|  | 2,8 | 2,914 | 343,2 |
|  | 3,0 | 3,107 | 321,8 |
| 48 | 1,2 | 1,385 | 722,0 |
|  | 1,4 | 1,609 | 621,5 |
|  | (1,5) | 1,831 | 546,1 |
|  | 1,6 | 1,831 | 546,2 |
|  | 1,8 | 2,051 | 487,6 |
|  | 2,0 | 2,269 | 440,8 |
|  | 2,2 | 2,485 | 402,4 |
|  | 2,5 | 2,805 | 356,5 |
|  | 2,8 | 3,121 | 320,4 |
|  | 3,0 | 3,329 | 300,4 |
| 51 | 1,4 | 1,712 | 583,9 |
|  | (1,5) | 1,942 | 514,9 |
|  | 1,6 | 1,949 | 513,0 |
|  | 1,8 | 2,184 | 457,9 |
|  | 2,0 | 2,417 | 413,8 |
|  | 2,2 | 2,648 | 377,7 |
|  | 2,5 | 2,990 | 334,4 |
|  | 2,8 | 3,328 | 300,5 |
|  | 3,0 | 3,551 | 281,6 |
|  | 3,2 | 3,772 | 265,1 |
|  | 3,5 | 4,100 | 243,9 |
| 57 | 1,4 | 1,920 | 520,9 |
|  | (1,5) | 2,164 | 462,1 |
|  | 1,6 | 2,186 | 457,5 |
|  | 1,8 | 2,450 | 408,1 |
|  | 2,0 | 2,713 | 368,6 |
|  | 2,2 | 2,973 | 336,3 |
|  | 2,5 | 3,360 | 297,6 |
|  | 2,8 | 3,743 | 267,2 |
|  | 3,0 | 3,995 | 250,3 |
|  | 3,2 | 4,246 | 235,5 |
|  | 3,5 | 4,618 | 216,6 |
| 60 | 1,4 | 2,023 | 494,3 |
|  | (1,5) | 2,275 | 439,6 |
|  | 1,6 | 2,304 | 434,0 |
|  | 1,8 | 2,584 | 387,1 |
|  | 2,0 | 2,861 | 349,6 |
|  | 2,2 | 3,136 | 318,9 |
|  | 2,5 | 3,545 | 282,1 |
|  | 2,8 | 3,950 | 253,2 |
|  | 3,0 | 4,217 | 237,1 |
|  | 3,2 | 4,482 | 223,1 |
|  | 3,5 | 4,877 | 205,1 |
|  | 3,8 | 5,267 | 189,9 |
| 70 | 1,2 | 2,036 | 491,1 |
|  | 1,4 | 2,368 | 422,2 |
|  | (1,5) | 2,645 | 378,1 |
|  | 1,6 | 2,699 | 370,5 |
|  | 1,8 | 3,027 | 330,3 |
|  | 2,0 | 3,354 | 298,2 |
|  | 2,2 | 3,679 | 271,8 |
|  | 2,5 | 4,162 | 240,3 |
|  | 2,8 | 4,640 | 215,5 |
|  | 3,0 | 4,957 | 201,7 |
|  | 3,2 | 5,272 | 189,7 |
|  | 3,5 | 5,740 | 174,2 |
|  | 3,8 | 6,204 | 161,2 |
|  | 4,0 | 6,511 | 153,6 |
| 73 | 1,4 | 2,472 | 404,5 |
|  | (1,5) | 2,756 | 362,9 |
|  | 1,6 | 2,817 | 354,9 |
|  | 1,8 | 3,161 | 316,4 |
|  | 2,0 | 3,502 | 285,6 |
|  | 2,2 | 3,841 | 260,3 |
|  | 2,5 | 4,347 | 230,1 |
|  | 2,8 | 4,847 | 206,3 |
|  | 3,0 | 5,179 | 193,1 |
|  | 3,2 | 5,508 | 181,5 |
|  | 3,5 | 5,999 | 166,7 |
|  | 3,8 | 6,485 | 154,2 |
|  | 4,0 | 6,807 | 146,9 |
| 76 | 1,4 | 2,576 | 388,3 |
|  | (1,5) | 2,867 | 348,8 |
|  | 1,6 | 2,936 | 340,6 |
|  | 1,8 | 3,294 | 303,6 |
|  | 2,0 | 3,650 | 274,0 |
|  | 2,2 | 4,004 | 249,7 |
|  | 2,5 | 4,532 | 220,7 |
|  | 2,8 | 5,055 | 197,8 |
|  | 3,0 | 5,401 | 185,2 |
|  | 3,2 | 5,745 | 174,1 |
|  | 3,5 | 6,258 | 159,8 |
|  | 3,8 | 6,766 | 147,8 |
|  | 4,0 | 7,103 | 140,8 |
|  | 4,5 | 7,935 | 126,0 |
|  | 5,0 | 8,755 | 114,2 |
|  | 5,5 | 9,562 | 104,6 |
| 83 | 3,0 | 5,919 | 169,0 |
|  | 3,2 | 6,298 | 158,8 |
|  | 3,5 | 6,862 | 145,7 |
|  | 3,8 | 7,422 | 134,7 |
|  | 4,0 | 7,793 | 128,3 |
|  | 4,5 | 8,712 | 114,8 |
|  | 5,0 | 9,618 | 104,0 |
|  | 5,5 | 10,512 | 95,1 |
| 89 | 1,6 | 3,449 | 290,0 |
|  | 1,8 | 3,871 | 258,3 |
|  | 2,0 | 4,291 | 233,0 |
|  | 2,2 | 4,709 | 212,3 |
|  | 2,5 | 5,333 | 187,5 |
|  | 2,8 | 5,952 | 168,0 |
|  | 3,0 | 6,363 | 157,2 |
|  | 3,2 | 6,771 | 147,7 |
|  | 3,5 | 7,380 | 135,5 |
|  | 3,8 | 7,984 | 125,2 |
|  | 4,0 | 8,385 | 119,3 |
|  | 4,5 | 9,378 | 106,6 |
|  | 5,0 | 10,358 | 96,5 |
|  | 5,5 | 11,326 | 88,3 |
| 95 | 2,0 | 4,587 | 218,0 |
|  | 2,5 | 5,703 | 175,3 |
|  | 3,2 | 7,245 | 138,0 |
|  | 5,0 | 11,098 | 90,1 |
| 102 | 1,8 | 4,448 | 224,8 |
|  | 2,0 | 4,932 | 202,7 |
|  | 2,2 | 5,415 | 184,7 |
|  | 2,5 | 6,135 | 163,0 |
|  | 2,8 | 6,850 | 146,0 |
|  | 3,0 | 7,324 | 136,5 |
|  | 3,2 | 7,797 | 128,3 |
|  | 3,5 | 8,502 | 117,6 |
|  | 3,8 | 9,203 | 108,7 |
|  | 4,0 | 9,667 | 103,4 |
|  | 4,5 | 10,820 | 92,4 |
|  | 5,0 | 11,961 | 83,6 |
|  | 5,5 | 13,089 | 76,4 |
| 108 | 1,8 | 4,714 | 212,1 |
|  | 2,0 | 5,228 | 191,3 |
|  | 2,5 | 6,504 | 153,7 |
|  | 2,8 | 7,264 | 137,7 |
|  | 3,0 | 7,768 | 128,7 |
|  | 3,2 | 8,270 | 120,9 |
|  | 3,5 | 9,020 | 110,9 |
|  | 3,8 | 9,765 | 102,4 |
|  | 4,0 | 10,259 | 97,5 |
|  | 4,5 | 11,486 | 87,1 |
|  | 5,0 | 12,701 | 78,7 |
|  | 5,5 | 13,903 | 71,9 |
| 114 | 1,8 | 4,981 | 200,8 |
|  | 2,0 | 5,524 | 181,0 |
|  | 2,2 | 6,066 | 164,9 |
|  | 2,5 | 6,874 | 145,5 |
|  | 2,8 | 7,679 | 130,2 |
|  | 3,0 | 8,212 | 121,8 |
|  | 3,2 | 8,744 | 114,4 |
|  | 3,5 | 9,538 | 104,8 |
|  | 3,8 | 10,327 | 96,8 |
|  | 4,0 | 10,851 | 92,2 |
|  | 4,5 | 12,152 | 82,3 |
|  | 5,0 | 13,441 | 74,4 |
|  | 5,5 | 14,717 | 67,9 |
| 127 | 1,8 | 5,558 | 179,9 |
|  | 2,0 | 6,165 | 162,2 |
|  | 2,2 | 6,771 | 147,7 |
|  | 2,5 | 7,676 | 130,3 |
|  | 2,8 | 8,576 | 116,6 |
|  | 3,0 | 9,174 | 109,0 |
|  | 3,2 | 9,770 | 102,4 |
|  | 3,5 | 10,660 | 93,8 |
|  | 3,8 | 11,546 | 86,6 |
|  | 4,0 | 12,133 | 82,4 |
|  | 4,5 | 13,595 | 73,6 |
|  | 5,0 | 15,044 | 66,5 |
|  | 5,5 | 16,480 | 60,7 |
| 133 | 1,8 | 5,824 | 171,7 |
|  | 2,0 | 6,461 | 154,8 |
|  | 2,2 | 7,097 | 140,9 |
|  | 2,5 | 8,046 | 124,3 |
|  | 2,8 | 8,991 | 111,2 |
|  | 3,0 | 9,618 | 104,0 |
|  | 3,2 | 10,243 | 97,6 |
|  | 3,5 | 11,178 | 89,5 |
|  | 3,8 | 12,108 | 82,6 |
|  | 4,0 | 12,725 | 78,6 |
|  | 4,5 | 14,261 | 70,1 |
|  | 5,0 | 15,783 | 63,4 |
|  | 5,5 | 17,294 | 57,8 |
| 140 | 1,8 | 6,135 | 163,0 |
|  | 2,0 | 6,807 | 146,9 |
|  | 2,2 | 7,476 | 133,8 |
|  | 2,5 | 8,477 | 118,0 |
|  | 2,8 | 9,474 | 105,6 |
|  | 3,0 | 10,136 | 98,7 |
|  | 3,2 | 10,796 | 92,6 |
|  | 3,5 | 11,782 | 84,9 |
|  | 3,8 | 12,764 | 78,3 |
|  | 4,0 | 13,416 | 74,5 |
|  | 4,5 | 15,037 | 66,5 |
|  | 5,0 | 16,647 | 60,1 |
|  | 5,5 | 18,243 | 54,8 |
| 152 | 1,8 | 6,667 | 150,0 |
|  | 2,0 | 7,398 | 135,2 |
|  | 2,2 | 8,127 | 123,0 |
|  | 2,5 | 9,217 | 108,5 |
|  | 2,8 | 10,303 | 97,1 |
|  | 3,0 | 11,024 | 90,7 |
|  | 3,2 | 11,743 | 85,2 |
|  | 3,5 | 12,818 | 78,0 |
|  | 3,8 | 13,888 | 72,0 |
|  | 4,0 | 14,600 | 68,5 |
|  | 4,5 | 16,369 | 61,1 |
|  | 5,0 | 18,126 | 55,2 |
|  | 5,5 | 19,871 | 50,3 |
| 159 | 1,8 | 6,978 | 143,3 |
|  | 2,0 | 7,744 | 129,1 |
|  | 2,2 | 8,507 | 117,5 |
|  | 2,5 | 9,649 | 103,6 |
|  | 2,8 | 10,786 | 92,7 |
|  | 3,0 | 11,542 | 86,6 |
|  | 3,2 | 12,295 | 81,3 |
|  | 3,5 | 13,422 | 74,5 |
|  | 3,8 | 14,544 | 68,8 |
|  | 4,0 | 15,290 | 65,4 |
|  | 4,5 | 17,146 | 58,3 |
|  | 5,0 | 18,989 | 52,7 |
|  | 5,5 | 20,820 | 48,0 |
|  | 6,0 | 22,639 | 44,2 |
|  | 7,0 | 26,240 | 38,1 |
|  | 8,0 | 29,791 | 33,6 |
| 168 | 1,8 | 7,378 | 135,5 |
|  | 2,0 | 8,188 | 122,1 |
|  | 2,2 | 8,996 | 111,2 |
|  | 2,5 | 10,204 | 98,0 |
|  | 2,8 | 11,407 | 87,7 |
|  | 3,0 | 12,207 | 81,9 |
|  | 3,2 | 13,005 | 76,9 |
|  | 3,5 | 14,199 | 70,4 |
|  | 3,8 | 15,388 | 65,0 |
|  | 4,0 | 16,178 | 61,8 |
|  | 4,5 | 18,145 | 55,1 |
|  | 5,0 | 20,099 | 49,8 |
|  | 5,5 | 22,041 | 45,4 |
|  | 6,0 | 23,971 | 41,7 |
|  | 7,0 | 27,794 | 36,0 |
|  | 8,0 | 31,567 | 31,7 |
| 219 | 2,5 | 13,348 | 74,9 |
|  | 2,8 | 14,929 | 67,0 |
|  | 3,0 | 15,981 | 62,6 |
|  | 3,2 | 17,030 | 58,7 |
|  | 3,5 | 18,601 | 53,8 |
|  | 3,8 | 20,167 | 49,6 |
|  | 4,0 | 21,209 | 47,2 |
|  | 4,5 | 23,805 | 42,0 |
|  | 5,0 | 26,388 | 37,9 |
|  | 5,5 | 28,959 | 34,5 |
|  | 6,0 | 31,517 | 31,7 |
|  | 7,0 | 36,598 | 27,3 |
|  | 8,0 | 41,629 | 24,0 |
|  | 9,0 | 46,610 | 21,5 |
| 273 | 3,5 | 23,262 | 43,0 |
|  | 3,8 | 25,228 | 39,6 |
|  | 4,0 | 26,536 | 37,7 |
|  | 4,5 | 29,797 | 33,6 |
|  | 5,0 | 33,046 | 30,3 |
|  | 5,5 | 36,283 | 27,6 |
|  | 6,0 | 39,508 | 25,3 |
|  | 7,0 | 45,920 | 21,8 |
|  | 8,0 | 52,282 | 19,1 |
|  | 9,0 | 58,596 | 17,1 |
| 325 | 4,0 | 31,665 | 31,6 |
|  | 4,5 | 35,568 | 28,1 |
|  | 5,0 | 39,458 | 25,3 |
|  | 5,5 | 43,336 | 23,1 |
|  | 6,0 | 47,202 | 21,2 |
|  | 7,0 | 54,897 | 18,2 |
|  | 8,0 | 62,542 | 16,0 |
|  | 9,0 | 70,137 | 14,3 |
| 377 | 4,0 | 36,795 | 27,2 |
|  | 4,5 | 41,339 | 24,2 |
|  | 5,0 | 45,870 | 21,8 |
|  | 5,5 | 50,390 | 19,8 |
|  | 6,0 | 54,897 | 18,2 |
|  | 7,0 | 63,873 | 15,7 |
|  | 8,0 | 72,801 | 13,7 |
|  | 9,0 | 81,679 | 12,2 |
|  | 10,0 | 90,508 | 11,0 |
| 426 | 4,0 | 41,629 | 24,0 |
|  | 4,5 | 46,777 | 21,4 |
|  | 5,0 | 51,912 | 19,3 |
|  | 5,5 | 57,036 | 17,5 |
|  | 6,0 | 62,147 | 16,1 |
|  | 7,0 | 72,332 | 13,8 |
|  | 8,0 | 82,468 | 12,1 |
|  | 9,0 | 92,555 | 10,8 |
|  | 10,0 | 102,592 | 9,7 |
|  | 11,0 | 112,580 | 8,9 |
|  | 12,0 | 122,518 | 8,2 |
| 478 | 5,0 | 58,324 | 17,1 |
|  | 5,5 | 64,089 | 15,6 |
|  | 6,0 | 69,841 | 14,3 |
|  | 7,0 | 81,309 | 12,3 |
|  | 8,0 | 92,727 | 10,8 |
|  | 9,0 | 104,096 | 9,6 |
|  | 10,0 | 115,416 | 8,7 |
|  | 11,0 | 126,686 | 7,9 |
|  | 12,0 | 137,907 | 7,3 |
| 530 | 6,0 | 77,536 | 12,9 |
|  | 7,0 | 90,286 | 11,1 |
|  | 8,0 | 102,986 | 9,7 |
|  | 9,0 | 115,638 | 8,6 |
|  | 10,0 | 128,240 | 7,8 |
|  | 11,0 | 140,793 | 7,1 |
|  | 12,0 | 153,296 | 6,5 |
|  | 13,0 | 165,750 | 6,0 |
|  | 14,0 | 178,155 | 5,6 |
|  | 16,0 | 202,816 | 4,9 |
|  | 17,0 | 215,073 | 4,6 |
|  | 17,5 | 221,183 | 4,5 |
|  | 18,0 | 227,280 | 4,4 |
|  | 19,0 | 239,439 | 4,2 |
|  | 20,0 | 251,547 | 4,0 |
|  | 21,0 | 263,607 | 3,8 |
|  | 22,0 | 275,617 | 3,6 |
|  | 23,0 | 287,578 | 3,5 |
|  | 24,0 | 299,489 | 3,3 |
| 630 | 5,0 | 77,067 | 13,0 |
|  | 5,5 | 84,706 | 11,8 |
|  | 7,0 | 107,549 | 9,3 |
|  | 8,0 | 122,716 | 8,1 |
|  | 9,0 | 137,833 | 7,3 |
|  | 10,0 | 152,901 | 6,5 |
|  | 11,0 | 167,920 | 6,0 |
|  | 12,0 | 182,890 | 5,5 |
|  | 13,0 | 197,810 | 5,1 |
|  | 14,0 | 212,681 | 4,7 |
|  | 16,0 | 242,275 | 4,1 |
|  | (17,0) | 271,252 | 3,7 |
|  | 17,5 | 264,340 | 3,8 |
|  | 18,0 | 271,671 | 3,7 |
|  | 19,0 | 286,295 | 3,5 |
|  | 20,0 | 300,870 | 3,3 |
| 720 | 7,0 | 123,086 | 8,1 |
|  | 8,0 | 140,472 | 7,1 |
|  | 9,0 | 157,809 | 6,3 |
|  | 10,0 | 175,097 | 5,7 |
|  | 11,0 | 192,335 | 5,2 |
|  | 12,0 | 209,524 | 4,8 |
|  | 14,0 | 243,754 | 4,1 |
|  | 16,0 | 277,787 | 3,6 |
|  | 17,0 | 294,730 | 3,4 |
|  | 18,0 | 311,623 | 3,2 |
|  | 19,0 | 328,467 | 3,0 |
| 820 | 7,0 | 140,349 | 7,1 |
|  | 8,0 | 160,201 | 6,2 |
|  | 9,0 | 180,004 | 5,6 |
|  | 10,0 | 199,758 | 5,0 |
|  | 11,0 | 219,463 | 4,6 |
|  | 12,0 | 239,118 | 4,2 |
|  | 14,0 | 278,280 | 3,6 |
|  | 16,0 | 317,246 | 3,2 |
|  | 17,0 | 336,654 | 3,0 |
|  | 18,0 | 356,013 | 2,8 |
|  | 19,0 | 375,323 | 2,7 |
|  | 20,0 | 394,584 | 2,5 |
| 920 | 7,0 | 157,612 | 6,3 |
|  | 8,0 | 179,930 | 5,6 |
|  | 9,0 | 202,200 | 4,9 |
|  | 10,0 | 224,420 | 4,5 |
|  | 11,0 | 246,590 | 4,1 |
|  | 12,0 | 268,712 | 3,7 |
|  | 14,0 | 312,806 | 3,2 |
|  | 16,0 | 356,704 | 2,8 |
|  | 17,0 | 378,579 | 2,6 |
|  | 17,0 | 378,579 | 2,6 |
|  | 19,0 | 422,180 | 2,4 |
|  | 20,0 | 443,907 | 2,3 |
| 1120 | 8,0 | 219,389 | 4,6 |
|  | 9,0 | 246,590 | 4,1 |
|  | 10,0 | 273,743 | 3,7 |
|  | 11,0 | 300,846 | 3,3 |
|  | 12,0 | 327,899 | 3,0 |
|  | 14,0 | 381,859 | 2,6 |
|  | 16,0 | 435,621 | 2,3 |
|  | 17,0 | 462,428 | 2,2 |
|  | 18,0 | 489,186 | 2,0 |
|  | 19,0 | 515,894 | 1,9 |
|  | 20,0 | 542,553 | 1,8 |
| 1220 | 9,0 | 268,786 | 3,7 |
|  | 10,0 | 298,404 | 3,4 |
|  | 11,0 | 327,973 | 3,0 |
|  | 12,0 | 357,493 | 2,8 |
|  | 14,0 | 416,385 | 2,4 |
|  | 16,0 | 475,079 | 2,1 |
|  | 17,0 | 504,352 | 2,0 |
|  | 18,0 | 533,576 | 1,9 |
|  | 19,0 | 562,751 | 1,8 |
|  | 20,0 | 591,876 | 1,7 |
| 1320 | 9,0 | 290,981 | 3,4 |
|  | 10,0 | 323,066 | 3,1 |
|  | 11,0 | 355,101 | 2,8 |
|  | 12,0 | 387,087 | 2,6 |
|  | 14,0 | 450,911 | 2,2 |
|  | 16,0 | 514,538 | 1,9 |
|  | 17,0 | 546,277 | 1,8 |
|  | 18,0 | 577,967 | 1,7 |
|  | 19,0 | 609,608 | 1,6 |
|  | 20,0 | 641,199 | 1,6 |
| 1420 | 10,0 | 347,727 | 2,9 |
|  | 11,0 | 382,229 | 2,6 |
|  | 12,0 | 416,681 | 2,4 |
|  | 14,0 | 485,437 | 2,1 |
|  | 16,0 | 553,996 | 1,8 |
|  | 17,0 | 588,201 | 1,7 |
|  | 18,0 | 622,358 | 1,6 |
|  | 19,0 | 656,465 | 1,5 |
|  | 20,0 | 690,522 | 1,4 |
| 1520 | 10,0 | 372,389 | 2,7 |
|  | 11,0 | 409,356 | 2,4 |
|  | 12,0 | 446,275 | 2,2 |
|  | 14,0 | 519,963 | 1,9 |
|  | 16,0 | 593,454 | 1,7 |
|  | 17,0 | 630,126 | 1,6 |
|  | 18,0 | 666,748 | 1,5 |
| 1620 | 10,0 | 397,050 | 2,5 |
|  | 11,0 | 436,484 | 2,3 |
|  | 12,0 | 475,868 | 2,1 |
|  | 14,0 | 554,489 | 1,8 |
|  | 16,0 | 632,913 | 1,6 |
|  | 17,0 | 672,051 | 1,5 |
|  | 18,0 | 711,139 | 1,4 |
|  | 19,0 | 750,178 | 1,3 |
|  | 20,0 | 789,168 | 1,3 |