# Провода гибкие неизолированные

### МГ ТУ 16-705.466-87

Провода медные неизолированные гибкие, применяются в электротехнических установках и устройствах, а также в качестве антенн.

| МГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сечение, мм2 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 |

Конструкция

Провода скручены правильной скруткой. Соседние повивы скручены в противоположные стороны. Направление скрутки верхнего повива проводов – левое.

Технические характеристики 

- Вид климатического исполнения провода В категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
- Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды - от -60ºС до +55ºС 
- Провода стойки к воздействию атмосферного давления - от 133·10-4 кПа до 294 кПа
- Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов
- Строительная длина проводов сечением, не менее:
от 1,5 до 6,0 мм² - 50 м
от 10,0 до 25,0 мм² - 2000 м
от 35,0 до 70,0 мм² - 500 м 
- Срок службы проводов, не менее - 10 лет