### ПМЛ, ПМЛО ТУ РБ 05755944.010-97

Плетенка медная экранирующая предназначена для экранирования проводов, кабелей и других подобных изделий.

|  | сечение, мм2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМЛ | 2х4,0 | 3х6,0 | 6х10,0 | 10х16,0 | 16х24,0 | 24х30,0 | 30х40,0 |
| ПМЛО | 10х16,0 | 16х24,0 | - | - | - | - | - |

Конструкция

| Марка и типоразмер | Наименьший диаметр экранируемых изделий, мм | Наибольший диаметр экранируемых изделий, мм | Номинальный диаметр проволок в пасме | Число проволок в пасме и число пасм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМЛ 2х4 | 2 | 4 | 0,12 | 5х16 |
| ПМЛ 3х6 | 3 | 6 | 0,15 | 5х16 |
| ПМЛ 6х10 | 6 | 10 | 0,15 | 8х24 |
| ПМЛ 10х16 | 10 | 16 | 0,20 | 8х24 |
| ПМЛ 16х24 | 16 | 24 | 0,30 | 8х24 |
| ПМЛ 24х30 | 24 | 30 | 0,30 | 9х24 |
| ПМЛ 30х40 | 30 | 40 | 0,30 | 10х24 |
| ПМЛО 10х16 | 10 | 16 | 0,15 | 8х24 |
| ПМЛО 16х24 | 16 | 24 | 0,20 | 9х24 |

Плетенки для климатического исполнения У должны изготавливаться из медной проволоки луженой припоем ПОС-40, а для климатического исполнения Т – из медной проволоки, луженой оловом.

Технические характеристики

- Вид климатического исполнения провода У и Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 
- Плетенки поставляются отрезками длиной не менее - 2,5 м
- Гарантийный срок эксплуатации плетенки со дня ввода в эксплуатацию - 1 год